TECHNICKÝ LIST

Perdix – HLOUBKOVÝ PENETRAČNÍ NÁTĚR

VLASTNOSTI: Perdix – Hloubkový penetrační nátěr je speciální vysoce kvalitní styren-akrylátová disperze mléčného zbarvení a charakteristického zápachu, obsahující částice o velikosti max. 50nm, což umožňuje proniknutí hluboko do ošetřovaného materiálu. Oproti klasické disperzi S2802 (Perdix – Penetrační nátěr) má až o 25% vyšší penetrační účinnost, kdy proniká do hloubky min. 20mm při plném nasycení podkladu. Zpevňuje a sjednocuje savost povrchů, zvyšuje přilnavost následujících vrstev.

POUŽITÍ: Perdix – Hloubkový penetrační nátěr se používá jako mnohostranné pojivo ve stavebnictví, jak v interiéru, tak i v exteriéru. Především jako impregnace a penetrace starého zdiva a omítek, jako penetrace savých materiálů (dřevotřísky, eternitu, betonu a omítek pro nátěry), jako penetrace pod podlahářská akrylátová lepidla. Všude tam, kde se klade důraz na zpevnění ošetřovaného podkladu co možná do největší hloubky.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

- Sušina 				14%

- pH				8,5

- Viskozita			max. 500 MPa

- Min. teplota tvorby filmu	< 0°C

- Velikost částic			max. 50nm

- Vzhled suchého filmu		čirý, lepkavý

NÁVOD K POUŽITÍ:	PENETRACE PODKLADU – naředěním max. 3 díly vody, takto ošetřený povrch zasychá podle teploty a vlhkosti vzduchu za 2-4 hodiny.

LEPICÍ MALTA NA DLAŽDICE A OBKLADY – 2 díly písku a 1 díl cementu smícháme s potřebným množstvím disperze ředěnou vodou 1:2

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ: Perdix – Hloubkový penetrační nátěr je nehořlavé bezrozpouštědlové lepidlo. Je zdravotně a ekologicky nezávadné. Lepidlo je snadno odstranitelné mýdlem a vlažnou vodou.

PRVNÍ POMOC:

Při zasažení očí: Okamžitě několik minut důkladně a opatrně vyplachujte dostatečným množstvím vody. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. V případě podráždění očí vyhledejte lékařskou pomoc.

Při styku s kůží: Okamžitě odložte veškeré kontaminované oblečení. Zasažené části pokožky omyjte vodou a mýdlem. Nepoužívat rozpouštědla ani ředidla. V případě podráždění vyhledejte lékařskou pomoc.

Při vdechnutí: Přerušte expozici, přeneste postiženého na čerstvý vzduch a udržujte ho v teple a v klidu. Zajistěte dostatečnou nucenou ventilaci. V případě dýchacích potíží vyhledejte lékařskou pomoc.

Při požití: Ústa vypláchněte vodou a nechte vypít menší množství vody a vyhledejte lékařskou pomoc.