Perdix voskový tvrdý olej do interiéru

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Charakteristika:**

Olej s voskem vytváří kvalitní povrchovou úpravu dřevěných prvků v interiéru. Určen pro všechny typy standardně používaných dřevin včetně dřevin tropických.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Složení:**

Směs přírodních olejů z obnovitelných zdrojů, pomerančového oleje, Karnaubského vosku a čistého bezaromátového rozpouštědla.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 **Prostředí:**

Interiér.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Použití:**

* dřevěný nábytek, obklady
* židle, skříně, postele
* ostatní dřevěné prvky v interiéru
* podlahy, schody bez nutnosti atestu protiskluzných vlastností NH

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Vlastnosti výrobku:**

* jednoduchá aplikace
* široké spektrum použití
* dobrá penetrace do podkladu
* moderní konečný vzhled povrchové úpravy
* nízká spotřeba nátěrové hmoty

**Odstíny:**

* transparentní

**Vzhled:**

* matný až pololeský, dle technologie zpracování

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Pracovní postup:**

**Podklad:**

▪ vlhkost dřeva max 12 %

▪ podklad musí být čistý, suchý, zbavený nežádoucích pryskyřic a cizorodých látek

▪ při renovačních nátěrech obruste podklad na suché a čisté dřevo bez zbytků původního nátěru

▪ základní broušení, **při použití na podlahu** brusným papírem P100-120

▪ základní broušení, **při použití na nábytek** brusným papírem P100-120-180-240-320 až 400

**Podmínky při zpracování:**

▪ optimální teplota pro nanášení nátěrové hmoty je 18 °C až 25 °C

▪ optimální teplota podkladu a ovzduší 18 °C až 25 °C

▪ relativní vlhkost vzduchu 50 %

▪ teplota při aplikaci a zasychání nesmí klesnout pod 15 °C

**Postup práce – podlaha:**

1) připravte podklad dle doporučení

2) aplikujte Perdix voskový tvrdý olej do interiéru

3) přibližně po 10 minutách setřete zbytek nevsáklé nátěrové hmoty savým hadrem a nechte zaschnout přes noc

4) aplikujte Perdix voskový tvrdý olej do interiéru

5) přibližně po 10 minutách setřete zbytek nevsáklé nátěrové hmoty savým hadrem a nechte zaschnout přes noc

6) pokud je požadavek na matné provedení nátěrového filmu, použijeme technologii padování.

7) hotový nátěr zasychá do 4 až 6 hodin proti prachu a konečných vlastností nabývá po 21 dnech.

**Postup práce – nábytek:**

1) připravte podklad dle doporučení

2) aplikujte Perdix voskový tvrdý olej do interiéru

3) přibližně po 10 minutách setřete zbytek nevsáklé nátěrové hmoty savým hadrem a nechte zaschnout přes noc

4) přebruste brusným papírem P600-800, odstraňte vzniklé nečistoty.

5) aplikujte Perdix voskový tvrdý olej do interiéru

6) přibližně 10 minutách setřete zbytek nevsáklé nátěrové hmoty savým hadrem a nechte zaschnout přes noc

7) pokud je požadavek na matné provedení nátěrového filmu, použijeme technologii padování.

8) hotový nátěr zasychá do 4 až 6 hodin proti prachu a konečných vlastností nabývá po 21 dnech.

**Postup práce – ostatní upozornění:**

Pokud nebude Perdix voskový tvrdý olej do interiéru v průběhu doporučené aplikace stírat dosáhnete pololesklého filmu.

Při tomto způsobu aplikace roztírejte Perdix voskový tvrdý olej do interiéru

do velmi tenkého filmu!

**Aplikace:**

* štětec, váleček, houba

**Typ:**

* na rozpouštědlové bázi

**Ředidlo:**

* neředí se
* umytí aplikačních pomůcek ředidlo C 6000

**Vydatnost:**

* Až 25 m²/l

**Zasychání:**

* 4 až 6 hodin proti prachu a konečných vlastností nabývá po 21 dnech zrání

**Obalová varianta:**

* 0,75l a 2,5l

**Parametry nátěrové hmoty:**

* obsah netěkavých složek min. 47 % hmotn.

**Hodnoty pro stanovení emisních limitů (**Perdix voskový tvrdý olej do interiéru **) :**

* kategorie: A/i
* prahová hodnota VOC v g/l od 1. 1. 2010: 500 g/l
* max. obsah VOC ve stavu připraveném k použití v g/l: 499 g/l

**Skladovatelnost:**

**Upozornění:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Likvidace odpadů a obalů:** Nebezpečí kontaminace životního prostředí, postupujte podle zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech, v platném znění, a podle prováděcích předpisů o zneškodňování odpadů. Postupujte podle platných předpisů o zneškodňování odpadů. Nepoužitý výrobek a znečištěný obal uložte do označených nádob pro sběr odpadu a předejte k odstranění oprávněné osobě k odstranění odpadu (specializované firmě), která má oprávnění k této činnosti. Nepoužitý výrobek nevylévat do kanalizace. Nesmí se odstraňovat společně s komunálními odpady. Prázdné obaly je možno energeticky využít ve spalovně odpadů nebo ukládat na skládce příslušného zařazení. Dokonale vyčištěné obaly je možné předat k recyklaci.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Tyto údaje jsou údaji orientačními a jejich přesnost je ovlivněna vlastnostmi různých materiálů a nepředpokládanými vlivy při zpracování. Zpracovatel – aplikátor nese odpovědnost za správné použití výrobku podle návodu k použití a za správnou aplikaci nátěrového systému, tj. musí vždy zhodnotit všechny podmínky aplikace a zpracování, které by mohly ovlivnit konečnou kvalitu povrchové úpravy. Proto doporučujeme zpracovateli provést vždy zkoušku na konkrétní pracovní podmínky a druh aplikovaného povrchu. Výše uvedené údaje jsou údaji, které ovlivňují konkrétní pracovní podmínky, a proto nezakládají právní nárok. Informace nad rámec tohoto katalogového listu je třeba konzultovat s výrobcem. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu v katalogových listech bez předchozího upozornění.