TECHNICKÝ LIST

PERDIX – 601 HYDROFOB AQUA

Charakteristika

Perdix – 601 Hydrofob aqua je bezbarvý, vodou ředitelný hydrofobizační prostředek vhodný na všechny druhy savých minerálních podkladů. Zlepšuje vzhled ošetřeného materiálu a chrání ho před   nepříznivými povětrnostními vlivy. Je paropropustný a vytváří samočistitelný a voděodpudivý povrch.

Vlastnosti

Transparentní i po zaschnutí, pro interiér i exteriér, chrání proti UV záření, povětrnostním vlivům, hydrolýze. Odpuzuje vodu i prach.

Technické údaje

BALENÍ	1 l, 5 l

BARVA                                                          bílá, po zaschnutí transparentní

VYDATNOST                                                1-4 m2/ 1 l

KONZISTENCE                                             nízkoviskózní kapalina

DOBA SCHNUTÍ                                    	  3-5 hod.

APLIKAČNÍ TEPLOTA                                +5°C až +30°C

Použití

Používá se k dlouhodobému finální ošetření cihel, vláknocementu, dlažby na všechny druhy omítek, střešní krytiny, přírodního i umělého kamene keramiky apod..

Návod k použití

PŘÍPRAVA: Přípravek promíchejte a nařeďte pitnou vodou v poměru 1:4 až 1:9 (dle pórovitosti a savosti podkladu). Podklad musí být suchý, čistý, bez mastnot a volných částic. Nanášejte válečkem, štětcem nebo nízkotlakovým stříkáním. Používejte nářadí odolné vůči alkáliím – plasty, ocel. Přípravek nesmí po povrchu stékat, je potřeba jej rozetřít do sušších míst. Aplikujte v jedné vrstvě. Nenanášejte na mokrý nebo zmrzlý povrch a za přímého slunečního záření.

NEBEZPEČÍ

Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Obsahuje: Methyl silikonát draselný. Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.

Skladování

Skladujte v originálním uzavřeném obalu při teplotě +5°C až +30°C. Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení – Zákaz kouření. Spotřebujte do 36 měsíců od data výroby.